## Slide 1: ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
4. Полупроводниковые диоды

## Slide 2: 4.1. Общие сведения
Полупроводниковым диодом называют электропреобразовательный прибор, содержащий один или несколько переходов и два вывода для подключения к внешней цепи.
Принцип работы большинства диодов основан на использовании физических явления в переходе.
В диодах применяются электронно-дырочный переход, контакт металл–полупроводник, гетеропереход.
Полупроводниковый диод как элемент электрической цепи является нелинейным двухполюсником: имеет два вывода и нелинейную ВАХ.
Большинство полупроводниковых диодов выполняют на основе несимметричных р–n переходов. Низкоомная область диодов называется эмиттером, а высокоомная – базой.

## Slide 3: 4.1. Общие сведения
Полупроводниковые диоды классифицируются по роду исходного материала, конструкторско–технологическим особенностям, назначению и др.
По типу исходного материала диоды бывают: - германиевые, - кремниевые, - селеновые, - карбид–кремниевые, - арсенид–галлиевые и др.

## Slide 4: 4.1. Общие сведения
По конструкторско–технологическим особенностям диоды бывают: - точечные, - сплавные, - микросплавные, - диффузионные, - эпитаксиальные, - с барьером Шоттки, - поликристаллические и др.

## Slide 5: 4.1. Общие сведения
По конструкторско–технологическим особенностям диоды бывают: - точечные, - сплавные, - микросплавные, - диффузионные, - эпитаксиальные, - с барьером Шоттки, - поликристаллические и др.

## Slide 6: 4.1. Общие сведения
По назначению диоды делятся на:
1. Выпрямительные (силовые), предназначенные для преобразования переменного напряжения источников питания промышленной частоты в постоянное.
2.Стабилитроны (опорные диоды), предназначенные для стабилизации напряжений, имеющие на обратной ветви ВАХ участок со слабой зависимостью напряжения от протекающего тока.
3. Варикапы, предназначенные для использования в качестве емкости, управляемой электрическим напряжением.

## Slide 7: 4.1. Общие сведения
4. Импульсные диоды, предназначенные для работы в быстродействующих импульсных схемах.
5. Туннельные и обращенные диоды, предназначенные для усиления, генерирования и переключения высокочастотных колебаний.
6. Сверхвысокочастотные, предназначенные для преобразования, переключения, генерирования сверхвысокочастотных колебаний.
7. Светодиоды, предназначенные для преобразования электрического сигнала в световую энергию.
8. Фотодиоды, предназначенные для преобразования световой энергии в электрический сигнал.

## Slide 8: 4.2. Производство
Электронно-дырочный переход получается путём легирования примесями части монокристалла.
Легирование осуществляется путём: - диффузии атомов примеси из внешней среды при высокой температуре, - ионным внедрением при бомбардировке кристалла пучком ионов примесей, ускоренных в электрическом поле, - вплавлением в полупроводник металла, содержащего нужные примеси, - методом эпитаксии – наращиванием на поверхность кристалла-подложки тонкой плёнки полупроводника с противоположным типом проводимости.
Переходы металл-полупроводник формируются вакуумным напылением тонкой металлической плёнки на очищенную поверхность полупроводника.

## Slide 9: 4.2. Производство
На рисунке показано устройство планарно-эпитаксиального диода. Базу изготавливают путём наращивания на подложке 4 из низкоомного кремния тонкого слоя 3 высокоомного полупроводника, повторяющего структуры подложки.
Этот слой, называемый эпитаксиальным, покрывают плотной защитной плёнкой 2 двуокиси кремния SiO2 толщиной до 1 мкм.
В пленке протравливается окно, через которое путем диффузии бора или алюминия создается p-n-переход 1, вывод которого на поверхность защищен пленкой окисла.

## Slide 10: 4.2. Производство
На рисунке а приведена структура кремниевого p-n-перехода, полученного методом диффузии акцепторов в полупроводник n-типа через маску из плёнки двуокиси кремния. Распределение концентрации доноров – на рис. б и акцепторов по вертикали – рис. в.
Поверхность, на которой , называется металлургической границей .
Эффективная концентрация примеси на ней равна нулю.

## Slide 11: 4.3. выпрямительные диоды
Выпрямительные диоды преобразуют переменный ток в пульсирующий.
В связи с этим к емкости, быстродействию и стабильности параметров этих диодов не предъявляется жестких требований.
Основой выпрямительного диода является несимметричный р–n переход с большой площадью поперечного сечения, которая необходима для получения большого прямого тока.
Сопротивление базовой области у реальных диодов составляет единицы – десятки Ом.
Работа выпрямительных диодов основана на вентильных свойствах перехода.

## Slide 12: 4.3. выпрямительные диоды
На рисунке представлены: ВАХ Ge и Si диодов (а), их УГО (б).

## Slide 13: 4.3. выпрямительные диоды
В высоковольтных источниках питания применяют выпрямительные столбы и блоки.
Выпрямительные столбы представляют собой последовательное соединение выпрямительных диодов, находящихся в одном корпусе, чем достигается повышение допустимого обратного напряжения. Для повышения несколько диодов включают параллельно.
Выпрямительные блоки – это конструктивно завершенные устройства соединенных определенным образом выпрямительных диодов.

## Slide 14: 4.3. выпрямительные диоды
По мощности, рассеиваемой р–n переходом, диоды бывают: - малой (), - средней (), - большой () мощности.

## Slide 15: 4.3. выпрямительные диоды
Сравнение характеристик германиевых и кремниевых диодов показывает:
1. Значение обратного тока германиевых диодов на два–три порядка больше, чем у кремниевых, при одинаковой площади перехода. Это объясняется различной шириной запрещенной зоны.
2. Допустимое обратное напряжение, за счет этого, у кремниевых диодов больше, чем у германиевых.
3. Падение напряжения на кремниевых диодах больше, чем на германиевых при одинаковых токах нагрузки, что обусловлено большим сопротивлением базовой области кремниевых диодов.

## Slide 16: 4.3. выпрямительные диоды
На характеристики диодов влияние оказывает температура окружающей среды.
При увеличении температуры на 10° C германиевых диодов удваивается, а у кремниевых возрастает в два с половиной раза.
Абсолютная величина приращения Iобр у германиевых диодов с ростом температуры в несколько раз больше, чем у кремниевых, что приводит к увеличению мощности, потребляемой диодом, и уменьшению напряжения теплового пробоя.
У кремниевых диодов Iобр мало и мала вероятность теплового пробоя, в связи с чем вначале развивается электрический пробой, который при больших обратных напряжениях может перерасти в тепловой.

## Slide 17: 4.3. выпрямительные диоды - параметры
1. Средний выпрямленный ток – среднее за период значение выпрямленного тока, который может длительно протекать через диод при допустимом его нагреве (сотни мА – десятки А).
2. Среднее прямое напряжение диода – среднее значение прямого падения напряжения, определяемое при среднем выпрямленном токе, для германиевых, для кремниевых .
3. Максимально допустимое обратное напряжение диода – максимально допустимое обратное напряжение, которое длительно выдерживает диод без нарушения нормальной работы, на 20 % меньше напряжения пробоя . для Ge диодов; для Si диодов.

## Slide 18: 4.3. выпрямительные диоды - параметры
4. Максимальный обратный ток – максимальное значение обратного тока диода при .
5. Средняя рассеиваемая мощность диода – средняя за период мощность, рассеиваемая диодом при протекании и (сотни мВт – десятки Вт).
6. Диапазон рабочих температур: для германиевых диодов –60…+85 °С; для кремниевых диодов –60…+125 °С.

## Slide 19: 4.3. выпрямительные диоды - параметры
7. Барьерная емкость диода при подаче на него номинального обратного напряжения составляет десятки пФ.
8. Диапазон рабочих частот.
9. Дифференциальное сопротивление диода – сопротивление диода протекающему переменному току, которое вычисляется как отношение приращения напряжения на диоде к вызвавшему его малому приращению тока (единицы – сотни Ом).

## Slide 20: 4.3. стабилитроны
Стабилитроны предназначены для стабилизации напряжения в электрических цепях.
Принцип работы стабилитрона основан на явлении электрического пробоя р–n перехода при подаче на диод обратного напряжения.
В связи с этим на вольт–амперной характеристике имеется участок со слабой зависимостью напряжения от протекающего тока. На рисунке приведена ВАХ стабилитрона (а), УГО и схема включения (б).
Стабилитрон всегда включается параллельно нагрузке.

## Slide 21: 4.3. стабилитроны
В качестве исходного материала для изготовления стабилитронов используется кремний, имеющий большую ширину запрещенной зоны и соответственно малый обратный ток, в связи с чем вероятность возникновения теплового пробоя очень мала.
Величина пробоя р–n перехода зависит от удельного сопротивления базы диода. Низковольтные стабилитроны изготавливаются из сильнолегированного материала, и у них более вероятен туннельный пробой. Высоковольтные стабилитроны изготавливаются из слаболегированного материала, и у них вероятен лавинный вид пробоя.
По величине допустимой мощности рассеивания стабилитроны подразделяются на стабилитроны малой (), средней () и большой () мощности.

## Slide 22: 4.3. стабилитроны
Выпускаются следующие разновидности стабилитронов: - общего назначения, - прецизионные, - импульсные, - двухдиодные, - стабисторы.
Стабилитроны общего назначения используются в схемах стабилизаторов источников питания, ограничителей, фиксаторов уровня напряжения. Прецизионные стабилитроны используются в качестве источников опорного напряжения с высокой степенью стабилизации и термокомпенсации.

## Slide 23: 4.3. стабилитроны
Импульсные стабилитроны используются для стабилизации постоянного и импульсного напряжения, а также ограничения амплитуды импульсов напряжения малой длительности.
Двухдиодные стабилитроны работают в схемах стабилизации, ограничителях напряжения различной полярности, в качестве источников опорного напряжения.
Стабисторы используются для стабилизации малых значений напряжения, причем рабочим является прямое смещение диода.

## Slide 24: 4.3. стабилитроны - параметры
1. Номинальное напряжение стабилизации – падение напряжения на стабилитроне в области стабилизации при номинальном значении тока (единицы – десятки В).
2. Минимальный ток стабилизации – минимальное значение тока, протекающего через стабилитрон при устойчивом пробое перехода (доли мА – десятки мА).
3. Максимальный ток стабилизации – максимально допустимый ток стабилизации, ограничиваемый допустимой мощностью рассеивания (единицы мА – единицы А).

## Slide 25: 4.3. стабилитроны - параметры
4. Номинальный ток стабилизации
5. Дифференциальное сопротивление – отношение приращения напряжения cтабилизации к вызвавшему его приращению тока (единицы – десятки Ом). Чем меньше – тем лучше стабилизация напряжения.
6. Статическое сопротивление стабилитрона в данной рабочей точке, характеризует омические потери в заданной рабочей точке

## Slide 26: 4.3. стабилитроны - параметры
7. Коэффициент качества стабилитрона – определяет не только наклон ВАХ, но и отношение изменения напряжения стабилизации к напряжению стабилизации (Q = 0,01…0,05 и ниже).
8. Температурный коэффициент напряжения стабилизации (ТКН) – отношение относительного изменения напряжения стабилизации при изменении температуры окружающей среды и постоянном токе стабилизации к изменению температуры, вызвавшему это изменение

## Slide 27: 4.3. стабилитроны - параметры
У низковольтных стабилитронов с ростом температуры вероятность туннельного переноса возрастает, а напряжение пробоя падает. Поэтому низковольтные стабилитроны имеют отрицательный ТКН. У слаболегированных р–n переходов с ростом температуры скорость носителей заряда уменьшается, поскольку уменьшается их подвижность. Поэтому, чтобы носителю сообщить необходимую скорость для ударной ионизации, необходимо увеличить напряженность электрического поля в обедненном слое.
Таким образом, у высоковольтных стабилитронов увеличивается с возрастанием температуры, и они имеют положительный ТКН.
Для уменьшения ТКН последовательно со стабилитроном включают полупроводниковые диоды в прямом направлении или терморезисторы с ТКС противоположного знака.

## Slide 28: 4.3. стабилитроны
Для уменьшения температурного коэффициента напряжения стабилизации используют прецизионные стабилитроны, у которых имеются три последовательно соединенных р–n перехода. Один из них – стабилизирующий и включен в обратном направлении, а два других – термокомпенсирующие и включены в прямом направлении.
Для стабилизации или ограничения коротких импульсов напряжения используют импульсные стабилитроны. Они должны обладать большим быстродействием, которое определяется временем перезарядки барьерной емкости.

## Slide 29: 4.3. стабилитроны
Двуханодные стабилизаторы применяются в схемах стабилизации и двухстороннего ограничения напряжения, устройствах защиты элементов электрических цепей от перенапряжений обеих полярностей. Они имеют два p–n перехода, включенных встречно, а их внешние выводы сделаны от p–областей.
Стабисторами называют диоды, у которых для стабилизации напряжения используется прямая ветвь ВАХ. Особенностью стабисторов является малое напряжение стабилизации , которое определяется прямым падением напряжения на диоде. Для увеличения напряжения стабилизации используют последовательное соединение нескольких стабисторов, смонтированных в одном корпусе или в одном кристалле.

## Slide 30: 4.4. импульсные диоды
Импульсный полупроводниковый диод – это диод, имеющий малую длительность переходных процессов и предназначенный для работы в импульсных режимах работы.
Основное назначение импульсных диодов – работа в качестве коммутирующих элементов электронных схем, детектирования высокочастотных сигналов и др.
УГО импульсного диода идентично обозначению выпрямительного диода

## Slide 31: 4.4. импульсные диоды
Переходные процессы в диодах связаны в основном с двумя явлениями, происходящими при быстром изменении напряжения на диоде или тока через диод.
Первое из них – это накопление неосновных носителей заряда в базе при его прямом включении и их рассасывание при уменьшении напряжения.
Второе явление – это перезарядка барьерной ёмкости, что также влияет на свойства диода.

## Slide 32: 4.4. импульсные диоды
При больших плотностях прямого тока переходные процессы определяются в основном накоплением неосновных носителей в базе, а перезарядка барьерной ёмкости является второстепенным процессом.
При малых плотностях тока существенное влияние на переходные процессы оказывает перезарядка барьерной ёмкости. Напряжение и ток, характеризующие переходные процессы в диоде, зависят также от сопротивления внешней цепи, в которую включён диод.

## Slide 33: 4.4. импульсные диоды
На рисунке приведена простейшая схема диодного ключа, работающего на активную нагрузку.
Сопротивление нагрузки обычно значительно больше прямого сопротивления диода и принято считать, что схема питается от генератора тока. При таком генераторе ток не зависит от сопротивления внешней по отношению к нему цепи, т.е. от сопротивления диода и нагрузки.

## Slide 34: 4.4. импульсные диоды
В момент включения импульса прямого тока сопротивление базы диода определяется равновесной концентрацией носителей заряда, и на диоде происходит максимальное падение напряжения

## Slide 35: 4.4. импульсные диоды
По мере увеличения инжектированных носителей в базе, сопротивление базы уменьшается, что приводит к уменьшению падения напряжения на диоде до установившегося значения .
Промежуток времени с момента подачи входного импульса до момента, когда напряжение на диоде уменьшится до 1,2Uпр, называется временем установления прямого сопротивления диода .
При выключении прямого тока падение напряжения на сопротивлении базы становится равным нулю, и напряжение на диоде скачком уменьшается до значения .
Инжектированные носители рекомбинируют и напряжение на диоде уменьшается.

## Slide 36: 4.4. импульсные диоды
При переключении диода с прямого напряжения на обратное в начальный момент через диод идёт большой обратный ток, создаваемый неосновными носителями в базе, накопленными вблизи p-n-перехода при прямом напряжении.
Этот ток ограничивается в основном объёмным сопротивлением базы и нагрузки, поэтому некоторое время обратный ток остаётся постоянным (при идеальном генераторе напряжения). С течением времени накопленные в базе неосновные носители заряда рекомбинируют или уходят из базы через p-n-переход, после чего обратный ток уменьшается до своего стационарного значения.

## Slide 37: 4.4. импульсные диоды
Интервал времени от момента прохождения тока через нуль после переключения диода с прямого тока в состояние заданного обратного напряжения до момента достижения обратным током заданного значения называется временем восстановления обратного сопротивления
Время установления прямого напряжения и время восстановления обратного сопротивления определяют быстродействие диода, поэтому их стремятся уменьшать.

## Slide 38: 4.4. импульсные диоды
Производство импульсных диодов основано на современных производительных и контролируемых методах формирования p-n-перехода с использованием планарной технологии, эпитаксиального наращивания, а также ионнолучевой технологии.
Основными исходными материалами служат кремний и арсенид галлия.
Для ускорения переходных процессов и увеличения быстродействия в исходный полупроводник вводят примесь, например золото, уменьшающую время жизни неосновных носителей.

## Slide 39: 4.4. импульсные диоды - параметры
1. Максимальное импульсное прямое падение напряжения – максимальное падение напряжения на диоде в прямом направлении при заданном прямом токе.
2. Время установления прямого сопротивления – время от момента включения прямого тока диода до момента достижения заданного уровня прямого напряжения на диоде.
3. Время восстановления обратного сопротивления – время с момента переключения диода с прямого на обратное импульсное напряжение до достижения обратным током заданного значения.
4. Емкость диода Cд – емкость между выводами диода при заданном обратном напряжении.

## Slide 40: 4.4. импульсные диоды - параметры
5. Постоянный обратный ток – ток диода при заданном обратном напряжении.
6. Постоянное прямое напряжение – падение напряжения на диоде при заданном прямом токе.
7. Заряд переключения – избыточный заряд, вытекающий во внешнюю цепь при изменении направления тока с прямого на обратный.

## Slide 41: 4.4. диоды с накоплением заряда
Разновидностью импульсных диодов являются диоды с накоплением заряда (ДНЗ) или диоды с резким восстановлением обратного тока (сопротивления).
Импульс обратного тока имеет почти прямоугольную форму.
При этом значение может быть значительным, но должно быть чрезвычайно малым.

## Slide 42: 4.4. диоды с накоплением заряда
Получение малой длительности t2 связано с созданием внутреннего электрического поля в базе около обеднённого слоя p-n-перехода путём неравномерного распределения примесей.
Это поле является тормозящим для неосновных носителей, пришедших при прямом напряжении, и поэтому препятствует уходу инжектированных носителей от границы обеднённого слоя, заставляя их накапливаться, концентрироваться вблизи границы.
При подаче обратного напряжения на диод внутреннее поле будет способствовать дрейфу неосновных носителей и обеднению слоя p-n-перехода.

## Slide 43: 4.4. Диоды шоттки
В качестве переключающих диодов используются диоды с барьером Шоттки (ДБШ), выполненные на основе контакта металл-полупроводник (МДП). В этих диодах процессы прямой проводимости определяются только основными носителями заряда. В них отсутствует диффузионная ёмкость, связанная с накоплением и рассасыванием носителей заряда в базе, чем определяются хорошие высокочастотные свойства.
Вольт–амперная характеристика диодов Шоттки такая же, как и у обычных диодов, а обратные токи составляют сотни пА – десятки нА

## Slide 44: 4.4. Диоды шоттки
Диоды Шоттки обладают следующими преимуществами:
1. Для получения того же тока требуется более низкое прямое напряжение.
2. Электропроводность создается только основными носителями (электронами). Отсутствует накопление неосновных носителей, и время восстановления диода при переключении напряжения с прямого на обратное очень мало.
Недостатки:
1. Ток утечки немного больше, чем у обычных диодов, использующих p–n переход.
2. Максимальное обратное напряжение ниже, чем у обычных кремниевых диодов.

## Slide 45: 4.4. p-i-n-диоды
Широкое применение в качестве переключающих получили диоды с p-i-n-структурой, в которой сильнолегированные области p- и n-типа разделены достаточно широкой областью с проводимостью, близкой к собственной (i-область).
i-область с низкой концентрацией примеси можно рассматривать как конденсатор, обкладками которого служат узкие (из-за большой концентрации носителей в p- и n-областях) слои зарядов доноров и акцепторов.

## Slide 46: 4.4. p-i-n-диоды
Барьерная ёмкость p-i-n-диода определяется размерами i-слоя и практически не зависит от приложенного постоянного напряжения.
При прямом напряжении вследствие инжекции дырок и электронов прямое сопротивление мало, а при обратном – резко возрастает по сравнению с равновесным состоянием.
Поэтому для p-i-n-диодов характерно очень большое отношение прямого и обратного сопротивлений, что важно при использовании их в переключающих режимах.

## Slide 47: 4.5. ваприкапы
Варикапами называются полупроводниковые диоды, в которых используется зависимость барьерной ёмкости p-n-перехода от обратного напряжения. Электрический переход варикапов имеет структуру типа p+-n-n+, p-i-n, МДП и др.
Варикапы применяют в устройствах управления частотой колебательного контура, в параметрических схемах усиления, деления и умножения частоты, в схемах частотной модуляции, управляемых фазовращателях и др.
Предпочтение отдаётся варикапам на основе барьерной ёмкости p-n-перехода.

## Slide 48: 4.5. ваприкапы
На рисунке представлена вольт–фарадная характеристика и одна из схем включения.
При изменении напряжение смещения, подаваемого на варикап с помощью резистора R1, изменяется емкость диода.
Изменение емкости варикапа приводит к изменению частоты колебательного контура при изменении емкости диода включается резистор R2.

## Slide 49: 4.5. ваприкапы
На рисунке показана эквивалентная схема варикапа, где – объемное сопротивление базы; – учитывает дифференциальное сопротивление и сопротивление утечки перехода; – эквивалент барьерной емкости диода.
На частотах до нескольких десятков МГц индуктивность выводов и емкость корпуса диода не учитываются из-за их малых значений.

## Slide 50: 4.5. ваприкапы
Анализ эквивалентной схемы варикапа в частотном диапазоне показывает на изменение сопротивления потерь, которые определяют добротность варикапа
где – реактивная составляющая сопротивления варикапа; – сопротивление потерь.
На высоких частотах , поэтому шунтирующим действием обратного сопротивления p–n перехода можно пренебречь.

## Slide 51: 4.5. ваприкапы - параметры
1. Максимальная емкость – емкость варикапа при заданном минимальном и ограничена значением емкости .
2. Минимальная емкость – емкость варикапа при заданном максимальном и ограничивается обратным допустимым напряжением p–n перехода доп.
3. Коэффициент перекрытия по емкости K = единицы – десятки.
4. Сопротивление потерь – суммарное активное сопротивление, включая сопротивление кристалла, контактных соединений и выводов.

## Slide 52: 4.5. ваприкапы - параметры
5. Температурный коэффициент емкости ТКЕ – представляет собой отношение относительного изменения емкости к вызвавшему его абсолютному изменению температуры окружающей среды.
6. Номинальная емкость – представляет собой барьерную емкость перехода при заданном номинальном .
7. Добротность варикапа – отношение реактивного сопротивления варикапа на заданной частоте переменного сигнала к сопротивлению потерь при заданном значении емкости или обратного напряжения .

## Slide 53: 4.6. туннельные диоды
Туннельные диоды – это полупроводниковые приборы на основе вырожденного полупроводника, в котором туннельный эффект приводит к появлению на прямой ветви вольт–амперной характеристики области с отрицательным дифференциальным сопротивлением (характеристика N-образного типа).
Туннельные диоды используются для усиления, генерирования и переключения сигналов.

## Slide 54: 4.6. туннельные диоды
и эта многофункциональность прибора объясняется наличием на ВАХ участка с отрицательным сопротивлением.
Для изготовления туннельных диодов используется полупроводниковый материал с очень большой концентрацией примесей (-) и следствием этого является:
1. Малая толщина перехода (около 0,01 мкм), что на два порядка меньше, чем у обычных диодов.
2. Расщепление примесных энергетических уровней с образованием примесных энергетических зон, которые примыкают к зоне проводимости в n–области и к валентной зоне в p–области.
3. Уровень Ферми располагается у электронного полупроводника в зоне проводимости, а у дырочного – в валентной зоне.

## Slide 55: 4.6. туннельные диоды
Для простоты рассуждений обычно считают, что все разрешенные уровни, расположенные ниже уровня Ферми, заняты электронами, а расположенные выше него – свободны. На рисунке представлены вольт–амперная характеристика, энергетические диаграммы и условное обозначение туннельного диода.

## Slide 56: 4.6. туннельные диоды
В тонких p–n переходах вследствие большей напряженности электрического поля увеличивается вероятность туннельного прохождения электронов сквозь тонкий потенциальный барьер. В диоде при отсутствии внешнего напряжения происходит туннелирование электронов из n–области в p–область и обратно. Встречные потоки электронов равны, поэтому суммарный ток через диод равен нулю (рис. а).

## Slide 57: 4.6. туннельные диоды
При небольшом прямом напряжении происходит смещение энергетических зон, так что часть энергетических уровней, занятых электронами проводимости n–области, начинает располагаться напротив свободных уровней p–области. Это приводит к туннельному переносу электронов из n–области в p–область и протеканию прямого туннельного тока (рис. б).

## Slide 58: 4.6. туннельные диоды
С увеличением прямого напряжения туннельный ток достигает максимального значения, когда все заполненные энергетические уровни зоны проводимости n–области располагаются напротив свободных уровней p–области (рис. в).

## Slide 59: 4.6. туннельные диоды
Дальнейшее увеличение прямого напряжения приводит к тому, что часть заполненных энергетических уровней n–области начинает располагаться против запрещенной зоны p–области, и туннельный ток убывает (рис. г)

## Slide 60: 4.6. туннельные диоды
Когда зона проводимости n–области и валентная зона p–области перестанут перекрываться, туннельный ток прекращается (рис. д).

## Slide 61: 4.6. туннельные диоды
Наряду с туннельным переходом электронов в переходе туннельного диода течет и обычный диффузионный ток.
Таким образом ток туннельного диода имеет две составляющие: туннельную и диффузионную. При напряжениях на диоде, когда туннельная составляющая тока не протекает, туннельный диод представляет собой обычный диод, прямой ток которого определяется током диффузии (рис. ж).

## Slide 62: 4.6. туннельные диоды
При обратном напряжении энергетические уровни p–области смещаются вверх, и верхние уровни валентной зоны оказываются расположены напротив разрешенных незаполненных уровней зоны проводимости n–области (рис. е). При этом электроны из валентной зоны p–области туннелируют в зону проводимости n–области.
Обратный ток диода растет с увеличением обратного напряжения по абсолютному значению.

## Slide 63: 4.6. обращенные диоды
Обращенные диоды выполняются на основе полупроводника с критической концентрацией примесей, в котором проводимость при обратном смещении значительно больше, чем при прямом напряжении.
На рисунке изображены: а) ВАХ обращенного диода; б) УГО.

## Slide 64: 4.6. обращенные диоды
При концентрации примесей порядка уровень Ферми находится на потолке валентной зоны p–области и на дне зоны проводимости n–области.
При подаче обратного напряжения происходит туннельный перенос электронов из валентной зоны p–области на свободные уровни зоны проводимости n–области, и через диод протекает большой обратный ток.

## Slide 65: 4.6. обращенные диоды
При прямом смещении диода, перекрытия зон не происходит и прямой ток определяется только диффузионным током.
Рабочим участком обращенного диода является обратная ветвь ВАХ, что отражено в его названии.
Данный тип диодов используется в детекторах, смесителях СВЧ диапазона и переключающих устройствах.